YU5085B        TPE

物理性能一览表

Technical Data Sheet

| 试验项目 Property |  |  |  |  | 单位 Unit | 试验法 Testing method | 测试条件 Testing condition |  | 测试结果 Testing result | UL标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理性能 Physical properties | 比重 Specific gravity |  |  |  | g/cm3 | ASTM D792 | - |  | 0.93 |  |
|  | 熔融指数 Melt flow rate |  |  |  | g/10min | ASTM D1238 | 230℃ 2.16kg |  | 8.56 |  |
|  | 老化后（105℃/168hrs） |  |  |  |  | IEC60811-1-2 | （105℃/168hrs） |  | 无变化 |  |
|  | 肖氏硬度 Shore A |  |  |  | Shore A | ASTM D2240 | A |  | 85 |  |
| 机械性能 Mechanical properties | 抗张性 Tensile properties | 拉伸强度 Tensile strength |  |  | MPa | ASTM D638 | mm/min |  | 12.6 | ≥10.1 |
|  |  | 断裂伸长率 Elongation at break |  |  | % | ASTM D638 | mm/min |  | 1068 | ≥300 |
| . 难燃性 Flame retardance |  | 氧指数 |  |  | - | GB/T 2406 | - |  | 33.0 | -- |
|  |  | 3mm (1/8in) |  |  |  | UL 94 | - |  | -- | -- |
| 使用前干燥温度 Predrying temperature |  |  |  | 80 |  | 预干燥时间 Predrying time |  | 1s |  |  |
| 挤出条件 Processing condition |  |  |  |  |  | 单位 Unit | 参数 Data |  |  |  |
| 炮筒温度 Cylinder temperature |  |  | 后段 Rear 中段 Center 前段 Front |  |  | ℃ | 160-170 170-180 180-190 |  |  |  |